****************************************************************************

*                                                                          *

*       KOMPLEXNÉ TEPELNO-TECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ       *

*--------------------------------------------------------------------------*

*                          podľa STN 73 0540/2002                          *

****************************************************************************

program TERMO'09 - A modul

Názov úlohy : Rekonštrukcia kultúrného domu a obecného úradu

Spracovateľ : Bc. Bianka Képesiová

Zákazka     :

Dátum       : 29.06.2015

ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMIENKY:

==============================================

( pre exteriér - Dunajská Streda )

Teplota vzduchu .................. ThetaE(Oe): -11.0°C

Relatívna vlhkosť ................... FiE(Fe):  83.0 %

Odpor pri prestupe tepla ................ Rse:  0.04 m2K/W

Pohltivosť slnečného žiarenia .......... Alfa:  0.93 (SV neuvažuje)

Redukcia na orientáciu .................. Red:  0.70 (SV neuvažuje)

( pre interiér - Kancelárie )

Teplota vzduchu .................. ThetaI(Oi):  20.0°C

Relatívna vlhkosť ................... FiI(Fi):  50.0 %

Odpor pri prestupe tepla ................ Rsi:  0.13 m2K/W

Bezpečnostná prirážka .... DeltaThetaSI(DOsi):  0.20 K

ZADANÁ SKLADBA KONŠTRUKCIE ( OBVODOVÁ STENA - od interiéru ):

=============================================================

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦   STAVEBNÝ MATERIÁL    ¦  HRÚBKA ¦  LAMBDA ¦   RO    ¦    c    ¦    µ    ¦

¦       [vrstva]         ¦   [m]   ¦  [W/mK] ¦ [kg/m3] ¦ [J/kgK] ¦   [-]   ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1 Omietka vápennocement¦  0.0200 ¦  0.9900 ¦  2000.0 ¦   790.0 ¦    19.0 ¦

¦ 2 Murivo z PP tehál    ¦  0.4000 ¦  0.8000 ¦  1700.0 ¦   900.0 ¦     8.5 ¦

¦ 3 BAUMIT HAFTMOERTEL   ¦  0.0030 ¦  0.8000 ¦  1350.0 ¦  1000.0 ¦    18.0 ¦

¦ 4 NOBASIL FKL          ¦  0.1500 ¦  0.0450 ¦    85.0 ¦   840.0 ¦     3.0 ¦

¦ 5 BAUMIT HAFTMOERTEL   ¦  0.0030 ¦  0.8000 ¦  1350.0 ¦  1000.0 ¦    18.0 ¦

¦ 6 BAUMIT SILIKATPUTZ   ¦  0.0030 ¦  0.7000 ¦  1800.0 ¦  1000.0 ¦    37.0 ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

VÝSLEDKY VÝPOČTU:

=====================================

Tepelný odpor konštrukcie ........... R:      3.87 m2K/W

Odpor pri prechode tepla ........... Ro:      4.04 m2K/W

Súčiniteľ prechodu tepla ............ U:      0.25 W/m2K

Difúzny odpor konštrukcie .......... Rd:     23.63 E9 m/s

Povrchová teplota ........ ThetaSI(Osi):     19.00°C

POSÚDENIE KONŠTRUKCIE:

==========================================

+----------------------+--------------------------------------+------------+

¦ Tepelný odpor        ¦ R = 3.87 m2K/W  >  Rn = 3.00 m2K/W   ¦  vyhovuje  ¦

+----------------------+--------------------------------------+------------+

¦ Riziko vzniku plesní ¦ Osi = 19.0°C  >  Osi80+DOsi = 12.8°C ¦  vyhovuje  ¦

+----------------------+--------------------------------------+------------+

TEPELNÉ A DIFÚZNE ODPORY VRSTIEV A PRIEBEH TEPLÔT A PARCIÁLNYCH TLAKOV:

=======================================================================

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

¦  vrstva ¦    R    ¦    Rd   ¦ teplota ¦    Pd   ¦   Psat  ¦   poznámka   ¦

¦         ¦ [m2K/W] ¦ E-9[m/s]¦   [°C]  ¦   [Pa]  ¦   [Pa]  ¦              ¦

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

¦    0    ¦                   ¦  19.00  ¦ 1168.37 ¦ 2196.24 ¦ nekondenzuje ¦

¦    1    ¦  0.020  ¦   2.02  ¦  18.85  ¦ 1085.40 ¦ 2175.08 ¦ nekondenzuje ¦

¦    2    ¦  0.500  ¦  18.06  ¦  15.01  ¦  343.11 ¦ 1705.18 ¦ nekondenzuje ¦

¦    3    ¦  0.004  ¦   0.29  ¦  14.98  ¦  331.32 ¦ 1702.02 ¦ nekondenzuje ¦

¦    4    ¦  3.333  ¦   2.39  ¦ -10.63  ¦  233.07 ¦  245.37 ¦ nekondenzuje ¦

¦    5    ¦  0.004  ¦   0.29  ¦ -10.66  ¦  221.28 ¦  244.74 ¦ nekondenzuje ¦

¦    6    ¦  0.004  ¦   0.59  ¦ -10.69  ¦  197.05 ¦  244.02 ¦ nekondenzuje ¦

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

Pri teplote Oe= -11.0°C nedochádza ku kondenzácii vo vnútri konštrukcie